A.4.5.3  GENERAL TORQUE SPECIFICATIONS 
(When SAE 10 oil is used as lubricant)
Material
SAE 2 Mild Steel
SAE 6
SAE 8
Socket Head Cap Screw


Grade

Symbols







Bolt

Diameter
Torque – Foot Pounds

¼”
6
10
14
16

5/16”
12
19
29
33

3/8”
20
33
47
54

7/16”
32
54
78
84

½”
47
78
119
125

9/16”
69
114
169
180

5/8”
96
154
230
250

¾”
155
257
380
400

7/8”
206
382
600
640

1”
310
587
700
970

11/8”
480
794
1430
1530

1¼”
675
1105
1975
2130

Note:  These torques will produce a clamping force in the bolt of approximately 70% of the minimum   

 tensile strength.

